®

四川汇源光通信有限公司          文件编号: HYHJ 2015-432  Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.，Ltd               编制时间:  2015.12.29

光缆国际业务技术支持文件

# 国外光缆产品结构及结构定额

# 负责部门: 光缆技术部

# 文件性质：受    控

# 主研设计：黄    洁

# 复查审核：罗    毅

®四川汇源光通信股份有限公司权利所有

内部文件，严格保密。未经允许，本文

件或任何部分不得外传。

### 国外光缆产品结构及结构定额

### 文件编号：HYHJ 2015-432

- 前言

本通信光缆产品结构及结构定额是对国际业务投标和报价中通信光缆的规范性描述，是依据国际业务部提供的询价、招标或相关技术资料信息并结合IEC、ITU等国际标准及公司工艺技术、设备工装能力或可能达到的能力进行设计的，用于对应要求的产品报价和中标后的技术附件。

2． 技术依据：缪兵提供技术要求(泰国)

3． 规格型号：OPGW光缆

4． 产品结构及成本                                                      未注单位：mm

| 光缆结构特性 | 参数数值 |
| --- | --- |
| 光缆型号 | OPGW-24B1.3-105[64;106.3] |
| 国外光缆型号 | OPGW 105mm2/24G.652D |
| 光纤芯数（G.652D） | 24 |
| 钢管外径/根数 | 2.8/2 |
| 每根钢管中光纤芯数 | 12 |
| 铝包钢外径/根数/导电率 | 2.8/17/40％ |
| 光缆重量（kg/km） | 522 |
| 光缆成本（元/km） | 8150 |